БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по учебной дисциплине «Технология металлов»

для специальности СПО

22.02.03Литейное производство черных и цветных металлов

(базовая подготовка)

Орёл, 2023

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Технология металлов»предназначены для обучающихся по специальности 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов (базовая подготовка).Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.

# Методические рекомендации предназначены для организации выполнения практических работ по дисциплине «Технология металлов».

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений программой дисциплины «Технология металлов» предусматриваются 6практических занятий, направленных на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выбирать исходные материалы для производства отливок.

ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов для изготовления отливок..

ПК 1.4. Устанавливать и осуществлять рациональные режимы технологических операций изготовления отливок.

Студент в процессе работы должен уметь:

- пользоваться нормативной и справочной литературой для выбораисходных материалов, оборудования, измерительных средств;

Студент в процессе работы должен знать:

-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения,  описание алгоритма выполнения и  контрольные вопросы.

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Отчеты студентов по лабораторным работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, выводы по проделанной работе, ответы на контрольные вопросы.

Оценка отлично – ставится за правильно выполненную работу с верными ответами на вопросы по отчету.

Оценка хорошо – ставится за правильно выполненную работу без ответов на вопросы по отчету.

Оценка удовлетворительно – ставится за работу с и некоторыми неточностями и без ответов на вопросы по отчету.

Оценка неудовлетворительно ставится в случае отсутствия отчета по работе.

Титульный лист и структура работы должны быть оформлены в соответствии с приложением А, Б, В, Г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № темы | Наименование работы | Объем (часа) |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.2 | Описание технологического процесса получения сплава для производства отливки из серого чугуна марки СЧ20 | 4 |
| Тема 1.3 | Описание технологического процесса получения сплава для производства отливки из стали 20Х | 4 |
| Тема 1.4 | Описание технологического процесса производства золота | 4 |
| Тема 2.1 | Описание технологического процесса обработки металлов давлением | 4 |
| Тема 2.2 | Описание технологического процесса сварки металлов | 2 |
| Тема 2.3 | Описание технологического процесса обработки металлов резанием | 2 |
| ИТОГО: |  | 20 |

Практическая работа №1

Тема: Описание технологического процесса получения сплава  для производства отливки из серого чугуна марки  СЧ20

Цель: Научиться проектировать технологический процесс получения сплава для производства отливки из серого чугуна марки  СЧ20

знания (актуализация):

- параметрытехнологического процесса производства чугуна;

умения:

- работать с технической документацией

- выбирать исходные материалы;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс производства чугуна;

- определять причины и способы устранение отклонений в технологическом процессе.

Задание. Описать и проанализировать технологический процесс получения сплава для производства отливки из серого чугуна марки СЧ20.

Ход работы

- Осуществите выборисходных материалов для производства сплава серого чугуна марки СЧ20, используя таблицу 1.1. приложения 1 «Плавильные агрегаты для производства черных и цветных металлов и их сплавов»

- Определите тип (марку) плавильного агрегатадля производства сплава серого чугуна марки СЧ20.

- Подберите разливочный ковш для производства сплава серого чугуна марки СЧ20.

- Подберите изложницу для производства сплава серого чугуна марки СЧ20.

- Заполните гр. 1-5таблицы 1 «Технологический процесс получения сплава для изготовления отливки из серого чугуна марки СЧ20».

Таблица 1 - Технологический процесс получения сплава  для изготовления отливки из серого чугуна марки СЧ20

| Параметры технологического процесса |  |  |  |  | Результат технологического процесса |  | Анализ отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные материалы (ИМ) |  | Марка плавильного агрегата | Марка разливочного ковша/изложницы | Температура плавки (по периодам) | пробы на определение химического состава |  | возможные причины | способ устранения |
| Состав ИМ (в последова Тельности их загрузки) | Кол-во (кг) |  |  |  | по процессу | по резуль тату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Проанализируйте таблицу и заполните гр. 8-9 таблицы. Сделайте вывод по качеству технологического процесса.

- Ответьте на контрольные вопросы:

1) Можно ли на плавильном агрегате маркиШВ-37произвести все виды чугуна?

2) Изменяются ли перечень и количество исходных материалов при производстверазличныхмарок чугуна?

3) Перечислите дефекты, которые могут образоваться при производстве чугунов различных видов.

8.	Оформите отчет и сдайте его преподавателю.

Практическая работа №2

Тема: Описание технологического процесса получения сплава для производства отливки из стали 20Х

Цель: научиться проектировать технологический процесс получения сплава  для производства отливки из стали 20Х

знания (актуализация):

- параметры технологического процесса производства стали;

умения:

- работать с технической документацией

- выбирать исходные материалы;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс производства стали;

- определять причины и способы устранение отклонений в технологическом процессе

Задание.Описать и проанализировать технологический процесс получения сплава для производства отливки из стали марки 20Х.

Ход работы

- Осуществите выбор  исходных материалов для производства сплава стали марки 20Х, используя таблицу 1.1. приложения 1 «Плавильные агрегаты для производства черных и цветных металлов и их сплавов»

- Определите тип (марку) плавильного агрегата для производства сплава стали марки 20Х.

- Подберите разливочный ковш для производства сплавастали марки 20Х.

- Подберите изложницу для производства сплавастали марки 20Х.

- Заполните гр. 1-5 таблицы 2 «Технологический процесс получения сплава для изготовления отливки из стали марки 20Х».

Таблица 2 - Технологический процесс получения сплава  для изготовления отливки из стали  марки 20Х

| Параметры технологического процесса |  |  |  |  | Результат технологического процесса |  | Анализ отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные материалы (ИМ) |  | Марка плавильного агрегата | Марка разливочного ковша/изложницы | Температура плавки (по периодам) | пробы на определение химического состава |  | возможные причины | способ устранения |
| Состав ИМ (в последова Тельности их загрузки) | Кол-во (кг) |  |  |  | по процессу | по резуль тату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Проанализируйте таблицу и заполните гр. 8-9 таблицы. Сделайте вывод по качеству технологического процесса.

- Ответьте на контрольные вопросы:

1) Можно ли на плавильном агрегате маркиWR121 произвести все виды сталей?

2) Изменяются ли перечень и количество исходных материалов при производстве различных марок сталей?

3) Перечислите дефекты, которые могут образоваться при производстве сталей различных видов.

8.	Оформите отчет и сдайте его преподавателю.

Практическая работа № 3

Тема: Описание технологического процесса производства золота

Цель: научиться проектировать технологический процесс производства золота

знания (актуализация):

- параметры технологического процесса производства золота;

умения:

- работать с технической документацией;

- выбирать исходные материалы;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс производства золота;

- определять причины и способы устранение отклонений в технологическом процессе

Задание. Описать и проанализировать технологический процесс производства золота.

Ход работы

- Осуществите выбор  исходных материалов для производства сплава золота, используя таблицу 1.1. приложения 1 «Плавильные агрегаты для производства черных и цветных металлов и их сплавов»

- Определите тип (марку) плавильного агрегата для производства золота.

- Подберите разливочный ковш для производства золота.

- Подберите изложницу для производства золота.

- Заполните гр. 1-5 таблицы 3 «Технологический процесс получения золота».

Таблица 3 - Технологический процесс получения золота

| Параметры технологического процесса |  |  |  |  | Результат технологического процесса |  | Анализ отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные материалы (ИМ) |  | Марка плавильного агрегата | Марка разливочного ковша/изложницы | Температура плавки (по периодам) | пробы на определение химического состава |  | возможные причины | способ устранения |
| Состав ИМ (в последова тельности их загрузки) | Кол-во (кг) |  |  |  | по процессу | по резуль тату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Проанализируйте таблицу и заполните гр. 8-9 таблицы. Сделайте вывод по качеству технологического процесса.

- Ответьте на контрольные вопросы:

1) Можно ли на плавильном агрегате маркиAR 60000 произвести все видыпробзолота?

2) Можно ли применить рафинирование для очистки золота?

3) Перечислите дефекты, которые могут образоваться при производстве золота?

8.	Оформите отчет и сдайте его преподавателю

Практическая работа №4

Тема: Описание технологического процесса обработки металлов давлением

Цель работы: научиться проектировать технологический процесс обработки металлов методом ковки

знания (актуализация):

- параметры технологического процесса обработки металлов давлением;

умения:

- работать с технической документацией;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс обработки металлов давлением.

Задание. Описать технологический процесс ковки поковки из стали 09Г2С.

Ход работы

- Выполните чертеж поковки

- Руководствуясь знаниями, полученными на теоретическом обучении, охарактеризуйте объект своего труда (выполните описание поковки, ее технические требования)

- Опишите технологический процесс изготовления поковки (см. табл.4)

3.1.Определите последовательность изготовления поковки (перечень технологических операций);

3.2.Определите марку оборудования для ковки (Приложение 1).

3.3. Перечислите инструмент, применяемый для выполнения каждой операции (при его наличии)

3.4 Определите ТУ

Таблица 4 - Технологический процесс изготовления поковки из стали 09Г2с методом ковки

| Номер технологической операции | Название технологической операции | Оборудование | Инструмент | ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Сделайте вывод по выполненной работе.

- Ответьте на контрольные вопросы:

1) Учитывается ли конфигурация поковки при выборе вида ковки?

2) Какие виды сталей могут подвергаться ковке?

3) Перечислите дефекты, которые могут образоваться при ковке металлов?

6. 	Оформите отчет и сдайте его преподавателю

Практическая работа № 5

Тема: Описание технологического процесса сварки металлов

Цель работы: научиться разрабатывать технологический процесс сварки металлов.

знания (актуализация):

- параметрысварки металлов;

умения:

- работать с технической документацией;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс сварки металлов.

Задание. Описать технологический процесс сварки двух частей тройника  из стали 09Г2С.

Ход работы

- Выполните чертеж тройника

- Руководствуясь знаниями, полученными на теоретическом обучении, охарактеризуйте объект своего труда (выполните описание тройника, ее технические требования)

- Опишите технологический процесс сваркитройника (см. табл.5)

3.1.Определите последовательность сваркитройника (перечень технологических операций);

3.2.Определите марку оборудования для сварки (Приложение 1).

3.3. Перечислите инструмент, применяемый для выполнения каждой операции (при его наличии)

3.4 Определите ТУ

Таблица 5 - Технологический процесс изготовления тройника из стали 09Г2С

| Номер технологической операции | Название технологической операции | Оборудование | Инструмент | ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделайте вывод по выполненной работе.

- Ответьте на контрольные вопросы:

1) Учитывается ли толщина изделияпри выборе видасварки?

2) Какие виды сталей могут подвергаться сварке?

3) Перечислите дефекты, которые могут образоваться при сварке металлов?

6. 	Оформите отчет и сдайте его преподавателю

Практическая работа № 6

Тема: Описание технологического процесса  обработки металлов резанием

Цель работы: научиться разрабатывать технологический процесс обработки металлов резанием

знания (актуализация):

- параметры резки металла;

умения:

- работать с технической документацией;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс резки металлов.

Задание.Описать процесс изготовления гайки размером М16.

Ход работы

- Выполните чертеж гайки размером М16.

- Руководствуясь знаниями, полученными на теоретическом обучении, охарактеризуйте объект своего труда (выполните описание гайки размером М16, ее технические требования)

- Опишите технологический процесс изготовления гайки размером М16 (см. таблицу 6).

3.1.Определите последовательность изготовления гайки размером М16 (перечень технологических операций);

3.2.Определите марку оборудования для резки металлов (Приложение 1).

3.3. Перечислите инструмент, применяемый для выполнения каждой операции (при его наличии)

3.4 Определите ТУ

Таблица 6 - Технологический процесс изготовления гайки размером М16

| Номер технологической операции | Название технологической операции | Оборудование | Инструмент | ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделайте вывод по выполненной работе.

- Ответьте на контрольные вопросы:

1) Следует ли учитыватьмарку сталипри выбореинструментадля резки металла?

2) Какие виды сталей могут подвергаться резке?

3) Перечислите дефекты, которые могут образоваться при резке металлов?

6. 	Оформите отчет и сдайте его преподавателю

Литература

- Кудрин, В.А. Технологические процессы производства стали: учебник / В.А. Кудрин, В.А. Шишимиров.- Ростов н/Дону: Феникс, 2017.-302с.: ил.

- Материаловедение и технология материалов [Текст] : учеб. пособие для СПО. Ч. 2 / под. ред. Г.П. Фетисова. - 8-е изд., стер. - Москва : Юрайт, 2019. - 389 с. : ил. - (Профессиональное образование).

- Марочник сталей и сплавов [Текст]:  / Под. Ред. Зубченко А. - М.: Иновационное машиностроение, 2016. - 1216 с.

- Овчинников, В. В. Производство сварных конструкций [Электронный ресурс]: учебник/ В. В. Овчинников. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: www.znanium.com .http://znanium.com/catalog/product/555138

Приложение А

Исходные данные для выполнения практических работ

| Название технологической операции | Оборудование | Инструмент | Исходные материалы | Масса исходных матери-алов | Температура плавления, 0С | Вре-мя операции, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плавка стали | ### Кислородный конвертер WR121 | Колошниковый затвор, лопата | Руда, флюсы | 50 | 1000-1750 | 1-3 |
| Плавка чугунов | Доменная печь ШВ-37 | Колошниковый затвор, лопата | Передельный чугун, флюсы, железная руда | 100 | 1000-1600 | 1-3 |
| Плавка золота | Отражательные печи AR 60000 | Совок | Золотая руда, флюсы | 2 | 700-1100 | 1-1,5 |
| Осадка | Осадочные плиты | щипцы | - | - | - | 0,1-0,5 |
| Протяжка | Бойки | щипцы | - | - | - | 1-2 |
| Гибка | Приспособле-ния и подкладные штампы | Щипцы | - | - | - | 2,5-4,0 |
| Скручивание | Вилки | щипцы | - | - | - | 2,5 – 4,0 |
| Резка | Плазменный станок МЕС | - | - | - | - | 0,1-5,0 |
| Сборка | - | Монтажные ключи | - | - | - | 1,0-10,0 |
| Сварка | Инжекторная горелка | Магнитный угольник и фиксатор | - | - | - | 1,0-5,0 |
| Фрезерование | Фрезерный станок | Сверло, фреза | - | - | - | 0,5 – 3,0 |
| Токарная обработка | Токарный станок | Державка, резец | - | - | - | 0,2 – 5,0 |
| Сверление | Сверлильный станок | Сверло, дрель | - | - | - | 0,1 – 6,0 |
| Нанесение резьбы | РаскатникPrototyp | Держатель, метчик | - | - | - | 0,2 - 2,5 |

Приложение Б

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ

по выполнению практических работ

по учебной дисциплине «Технология металлов»

выполнил_______________________

группа _________________________

проверил_______________________

Челябинск, 2018

Приложение В

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № темы | Наименование работы | Объем (часа) | Оценка | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.2 | Описание технологического процесса получения сплава для производства отливки из серого чугуна марки СЧ20 | 4 |  |  |
| Тема 1.3 | Описание технологического процесса получения сплава для производства отливки из стали 20Х | 4 |  |  |
| Тема 1.4 | Описание технологического процесса производства золота | 4 |  |  |
| Тема 2.1 | Описание технологического процесса обработки металлов давлением | 4 |  |  |
| Тема 2.2 | Описание технологического процесса сварки металлов | 2 |  |  |
| Тема 2.3 | Описание технологического процесса обработки металлов резанием | 2 |  |  |

Приложение Г

Требования к содержанию и оформлению отчета

1. Структура отчета должна содержать:

- Тему практической работы (название).

- Цель практической работы.

- Ход работы.

- Вывод.

- Ответы на контрольные вопросы.

1. Отчет должен быть оформленна листе формата А4 в программе Word,Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.