БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по учебной дисциплине «Технология металлов»

по специальности СПО

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов

(базовая подготовка)

Орёл, 2023

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Технология металлов» предназначены для обучающихся по специальности 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов (базовая подготовка). Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.

# Методические рекомендации предназначены для организации выполнения практических работ по дисциплине «Технология металлов».

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений  программой дисциплины «Технология металлов» предусматриваются 6 практических занятий, направленных на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выбирать исходные материалы для производства отливок.

ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов для изготовления отливок..

ПК 1.4. Устанавливать и осуществлять рациональные режимы технологических операций изготовления отливок.

Студент в процессе работы должен уметь:

- пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора исходных материалов, оборудования, измерительных средств;

Студент в процессе работы должен знать:

-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения,  описание алгоритма выполнения и  контрольные вопросы.

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Отчеты студентов по лабораторным работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, выводы по проделанной работе, ответы на контрольные вопросы.

Оценка отлично – ставится за правильно выполненную работу с верными ответами на вопросы по отчету.

Оценка хорошо – ставится за правильно выполненную работу без ответов на вопросы по отчету.

Оценка удовлетворительно – ставится за работу с и некоторыми неточностями и без ответов на вопросы по отчету.

Оценка неудовлетворительно ставится в случае отсутствия отчета по работе.

Титульный лист и структура работы должны быть оформлены в соответствии с приложением А,Б,В,Г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № темы | Наименование работы | Объем (часа) |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.2 | Проектирование технологического процесса получения сплава для производства отливки из серого чугуна марки СЧ20 | 4 |
| Тема 1.3 | Проектирование технологического процесса получения сплава для производства отливки из стали 20Л | 4 |
| Тема 1.4 | Проектирование технологического процесса производства сплава на основе магния | 4 |
| Тема 2.1 | Проектирование технологического процесса обработки металлов давлением | 4 |
| Тема 2.2 | Проектирование технологического процесса сварки металлов | 2 |
| Тема 2.3 | Проектирование технологического процесса обработки металлов резанием | 2 |
| ИТОГО: |  | 20 |

Практическая работа №1

Тема: Описание технологического процесса получения сплава  для производства отливки из серого чугуна марки  СЧ20

Цель: сформировать умения проектировать технологический процесс получения сплава для производства отливки из серого чугуна марки  СЧ20

знания (актуализация):

- параметры технологического процесса производства чугуна;

умения:

- работать с технической документацией

- выбирать исходные материалы;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс производства чугуна;

- определять причины и способы устранение отклонений в технологическом процессе.

Задание. Спроектировать технологический процесс получения сплава для производства отливки из серого чугуна марки СЧ 20.

Ход работы

- Осуществите выбор  исходных материалов для производства сплава серого чугуна марки СЧ20, используя таблицу «Исходные данные для выполнения практических работ» (Приложение А)

- Определите тип (марку) плавильного агрегата для производства сплава серого чугуна марки СЧ20.

- Подберите разливочный ковш для производства сплава серого чугуна марки СЧ20.

- Подберите изложницу для производства сплава серого чугуна марки СЧ20.

- Заполните гр. 1-5 таблицы 1 «Технологический процесс получения сплава для изготовления отливки из серого чугуна марки СЧ20».

Таблица 1 - Технологический процесс получения сплава  для изготовления отливки из серого чугуна марки СЧ20

| Параметры технологического процесса |  |  |  |  | Результат технологического процесса |  | Анализ отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные материалы (ИМ) |  | Марка плавиль ного агрегата | Марка разливочного ковша/излож ницы | Температура плавки (по периодам) | пробы на определение химического состава |  | возмож ные причины | способ устранения |
| Состав ИМ (в последо ва тельнос ти их загрузки) | Кол-во (кг) |  |  |  | по процессу | по резуль тату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Проанализируйте таблицу и заполните гр. 8-9 таблицы. Сделайте вывод по качеству технологического процесса.

- Ответьте на контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

1) Можно ли в плавильной печи вагранка получить другой сплав кроме чугуна?

2) Изменяются ли перечень и количество исходных материалов при производстве различных марок чугуна?

3) Можно ли получить ковкий чугун, применяя технологию, описанную в практической работе?

8.	Оформите отчет и сдайте его преподавателю.

Практическая работа №2

Тема: Проектирование технологического процесса получения сплава для производства отливки из стали 20Л

Цель: сформировать умения проектировать технологический процесс получения сплава  для производства отливки из стали 20Х

знания (актуализация):

- параметры технологического процесса производства стали;

умения:

- работать с технической документацией

- выбирать исходные материалы;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс производства стали;

- определять причины и способы устранение отклонений в технологическом процессе

Задание. Спроектировать технологический процесс получения сплава для производства отливки из стали марки 20Л.

Ход работы

- Осуществите выбор  исходных материалов для производства сплава  стали марки 20Л, используя таблицу «Исходные данные для выполнения практических работ» (Приложение А)

- Определите тип (марку) плавильного агрегата для производства сплава  стали марки 20Л.

- Подберите разливочный ковш для производства сплава стали марки 20Л.

- Подберите изложницу для производства сплава стали марки 20Л.

- Заполните гр. 1-5 таблицы 2 «Технологический процесс получения сплава для изготовления отливки из стали марки 20Л».

Таблица 2 - Технологический процесс получения сплава  для изготовления отливки из стали  марки 20Л

| Параметры технологического процесса |  |  |  |  | Результат технологического процесса |  | Анализ отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные материалы (ИМ) |  | Марка плавиль ного агрегата | Марка разливочного ковша/излож ницы | Температура плавки (по периодам) | пробы на определение химического состава |  | возмож ные причины | способ устранения |
| Состав ИМ (в последо ва тельнос ти их загрузки) | Кол-во (кг) |  |  |  | по процессу | по резуль тату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Проанализируйте таблицу и заполните гр. 8-9 таблицы. Сделайте вывод по качеству технологического процесса.

- Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1) Можно ли в сталеплавильной печи с кислой футеровкой произвести все марки сталей?

2) Как изменится состав шихтовых компонентов при производстве различных марок сталей?

3) Перечислите способы рафинирования стали.

8.	Оформите отчет и сдайте его преподавателю.

Практическая работа № 3

Тема: Проектирование технологического процесса производства сплава на основе магния

Цель: сформировать умения проектировать технологический процесс производства сплава на основе магния

знания (актуализация):

- параметры технологического процесса производства золота;

умения:

- работать с технической документацией;

- выбирать исходные материалы;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс производства золота;

- определять причины и способы устранение отклонений в технологическом процессе

Задание. Спроектировать  технологический процесс производства сплава на основе магния МА3Ц.

Ход работы

- Осуществите выбор исходных материалов для производства сплава  магния, используя таблицу «Исходные данные для выполнения практических работ» (Приложение А)

- Определите тип (марку) плавильного агрегата для производства сплава МА3Ц.

- Подберите разливочный ковш для производства сплава МА3Ц.

- Подберите изложницу для производства сплава на основе магния.

- Заполните гр. 1-5 таблицы 3 «Технологический процесс получения сплава МА3Ц».

Таблица 3 - Технологический процесс получения сплава на основе магния МА3Ц

| Параметры технологического процесса |  |  |  |  | Результат технологического процесса |  | Анализ отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные материалы (ИМ) |  | Марка плавиль ного агрегата | Марка разливочного ковша/излож ницы | Используемые флюсы при плавке и разливке сплава | пробы на определение химического состава |  | возмож ные причины | способ устранения |
| Состав ИМ | Кол-во (кг) |  |  |  | по процессу | по резуль тату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Проанализируйте таблицу и заполните гр. 8-9 таблицы. Сделайте вывод по качеству технологического процесса.

- Ответьте на контрольные вопросы:

Контрольные вопросы:

1) Укажите причину невозможности проведения плавки магния и его сплавов без применения флюса.

2) Назовите факторы, от которых необходимо защищать магний и его сплавы при разливке?

8.	Оформите отчет и сдайте его преподавателю

Практическая работа №4

Тема: Проектирование технологического процесса обработки металлов давлением

Цель сформировать умения проектировать технологический процесс обработки металлов методом объемной штамповк

знания (актуализация):

- параметры технологического процесса обработки металлов давлением;

умения:

- работать с технической документацией;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс обработки металлов давлением.

Задание. Спроектировать технологический процесс объемной штамповки поковки из стали 09Г2С.

Ход работы

- Выполните чертеж поковки

- Укажите технические требования к поковке и рассчитайте припуски поковки под механическую обработку

- Опишите технологический процесс изготовления поковки (Таблица 4)

3.1. Определите последовательность изготовления поковки (перечень технологических операций);

3.2. Определите марку оборудования для ковки (Приложение А).

3.3. Перечислите инструмент, применяемый для выполнения каждой операции (при его наличии)

3.4. Назначьте температурный режим штамповки (минимальную и максимальную температуру нагрева)

Таблица 4 - Технологический процесс изготовления поковки из стали 09Г2с методом объемной штамповки

| Номер технологической операции | Содержание технологической операции | Оборудование | Инструмент | Наименование профессии рабочего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Сделайте вывод по выполненной работе.

- Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1) Укажите зависимость температуры нагрева под штамповку от содержания углерода в стали

2) Какие виды сталей могут подвергаться ковке?

3) Перечислите преимущества объемной штамповки перед свободной ковкой.

6. 	Оформите отчет и сдайте его преподавателю

Практическая работа № 5

Тема: Проектирование технологического процесса сварки металлов

Цель работы: сформировать умения проектировать технологический процесс сварки металлов.

знания (актуализация):

- параметры сварки металлов;

умения:

- работать с технической документацией;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс сварки металлов.

Задание. Спроектировать технологический процесс сварки двух деталей тройника из стали 09Г2С ручной дуговой сваркой.

Ход работы

- Выполните чертеж тройника

- Руководствуясь знаниями, полученными на теоретическом обучении, охарактеризуйте объект своего труда (выполните описание тройника, ее технические требования)

- Опишите технологический процесс сварки тройника (Таблица 5)

3.1.Определите последовательность сварки тройника (перечень технологических операций);

3.2.Определите марку оборудования для сварки (Приложение А).

3.3. Перечислите сварочные материалы для сварки деталей тройника

Таблица 5 - Технологический процесс изготовления тройника из стали 09Г2С ручной дуговой сваркой

| Номер технологической операции | Содержание технологической операции | Оборудование | Инструмент | Наименование профессии рабочего |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделайте вывод по выполненной работе.

- Ответьте на контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

1) Укажите документ, регламентирующий параметры сварного шва при ручной дуговой сварке

2) Укажите принцип подбора типа и марки электрода для сварки конкретной марки стали.

3) Перечислите дефекты, которые могут образоваться при сварке металлов?

6. 	Оформите отчет и сдайте его преподавателю

Практическая работа № 6

Тема: Проектирование технологического процесса  обработки металлов резанием

Цель работы: сформировать умения проектировать технологический процесс обработки металлов резанием

знания (актуализация):

- параметры резки металла;

умения:

- работать с технической документацией;

- осуществлять выбор оборудования и инструментов;

- описывать технологический процесс резки металлов.

Задание. Спроектировать  процесс обработки резанием гайки М16.

Ход работы

- Выполните чертеж гайки М16.

- Руководствуясь знаниями, полученными на теоретическом обучении, охарактеризуйте объект своего труда (выполните описание гайки размером М16, ее технические требования)

- Опишите технологический процесс изготовления гайки М16 (Таблица 6).

3.1. Определите последовательность изготовления гайки М16 (перечень технологических операций);

3.2. Определите марку оборудования для резки металлов (Приложение А).

3.3. Перечислите инструмент, применяемый для выполнения каждой операции (при его наличии)

Таблица 6 - Технологический процесс изготовления гайки размером М16

| Номер технологичес кой операции | Содержание технологической операции | Оборудование | Инструмент | Наименование профессии рабочего |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделайте вывод по выполненной работе.

- Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1) Перечислите операции обработки металлов резанием

2) Назовите режущий инструмент для выполнения операций обработки резанием

3) Расшифруйте марку сверлильного станка, применяемого в работе

6. 	Оформите отчет и сдайте его преподавателю

Литература:

Основные источники

- Кудрин, В.А. Технологические процессы производства стали: учебник / В.А. Кудрин, В.А. Шишимиров.- Ростов н/Дону: Феникс, 2019.-302с.: ил.

- Материаловедение и технология материалов [Текст] : учеб. пособие для СПО. Ч. 2 / под. ред. Г.П. Фетисова. - 8-е изд., стер. - Москва: Юрайт, 2019. - 389 с.: ил. - (Профессиональное образование).

- Афанасьев, А. А. Технология конструкционных материалов : учебник / А.А. Афанасьев, А.А. Погонин. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 656 с. —— DOI 10.12737/textbook_59ccae293b6d09.40302081. - ISBN 978-5-16-013399-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190681. – Режим доступа: по подписке.

Приложение А

Таблица 1 - Исходные данные для выполнения практических работ

| Название технологической операции | Оборудование | Инструмент | Исходные материалы | Масса исходных матери-алов | Температура плавления, 0С | Вре-мя операции, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плавка стали | ### дуговая печь ДСП-4; индукционная печь ИСТ -4 установка ковш-печь для рафинирования | Лопата, магнитный захват, загрузочная бадья, пирометр, ковш разливочный чайникового типа | Чугунный лом, стальной лом, чушковый литейный чугун, возврат собственного производства, флюс | 4000 | 1600-1750 | 1-3 |
| Плавка чугунов | Вагранка с горячим дутьем | Колошниковый затвор, лопата пирометр, ковш разливочный чайникового типа | Передельный чугун, литейный чугун, возврат собственного производства, флюсы | 1000 | 1200 | 1-3 |
| Плавка сплава МА3Ц | Печь с выемным тиглем | Лопата пирометр, ковш разливочный чайникового типа | чушки магния, алюминия, цинка, возврат собственного производства | 100 | 700-1100 | 1-1,5 |
| Объемная штамповка | Индукционная нагревательная печь, кузнечный горяче штамповочный пресс открытый | Щипцы, буек, пирометр | Диск, сталь 09Г2С | 14 |  | 0,4 |
| Сварка | Трансформатор ТДМ-302 | Магнитный угольник, фиксатор электрод покрытый | Сталь 09Г2С |  | - | 0,1 |
| Фрезерование | Фрезерный станок | Сверло, фреза | Сталь 09Г2С | - | - | 0,5 |
| Токарная обработка | Токарный станок | Державка, резец | - | - | - | 0,2 – 5,0 |
| Сверление | Сверлильный станок | Сверло, дрель | - | - | - | 0,1 – 6,0 |
| Нанесение резьбы | Раскатник Prototyp | Держатель, метчик | - | - | - | 0,2 - 2,5 |

Приложение Б

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ

по выполнению практических работ

по учебной дисциплине «Технология металлов»

выполнил_______________________

группа _________________________

проверил_______________________

Челябинск, 2022

Приложение В

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № темы | Наименование работы | Объем (часа) | Оценка | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.2 | Проектирование технологического процесса получения сплава для производства отливки из серого чугуна марки СЧ20 | 4 |  |  |
| Тема 1.3 | Проектирование технологического процесса получения сплава для производства отливки из стали 20Л | 4 |  |  |
| Тема 1.4 | Проектирование технологического процесса производства сплава на основе магния | 4 |  |  |
| Тема 2.1 | Проектирование технологического процесса обработки металлов давлением | 4 |  |  |
| Тема 2.2 | Проектирование технологического процесса сварки металлов | 2 |  |  |
| Тема 2.3 | Проектирование технологического процесса обработки металлов резанием | 2 |  |  |

Приложение Г

Требования к содержанию и оформлению отчета

1. Структура отчета должна содержать:

- Тему практической работы (название).

- Цель практической работы.

- Ход работы.

- Вывод.

- Ответы на контрольные вопросы.

1. Отчет должен быть оформлен на листе формата А4 в программе Word, Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.